Ausschreibungstext

BUPROFILE wasserdicht VA.8.60/30 G

Pos. ...

BUPROFILE wasserdicht VA.8.60/30 G liefern und einbauen.

Sichtfläche Edelstahl V2A, Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt, EPDM-Dehneinlage glatt schwarz, Dichtbahn Wolfin IB, Profilsichtbreite 60 mm, Profilhöhe 30 mm, Fugenspiel waagrecht 6 mm (±3 mm), Fugenspiel senkrecht 4 mm (±2 mm), Fugenbreite maximal 20 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm. Erstellen der benötigten Aussparung, Verfüllung der verbleibenden Aussparung, Anarbeiten der Beschichtung, Anbringen der seitlichen Vergussfuge im Zuge der Beschichtungsarbeiten und notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Wegen der Schwierigkeit der Montage wird empfohlen diese vom Hersteller durchführen zu lassen!

Aluminiumkonstruktionen werden wegen der zu geringen Festigkeit und Härte, sowie der Unbeständigkeit gegen Laugen und alkalischer Stoffe wie Zement, Kalk und Salze von der Wertung ausgeschlossen.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Wie vor beschrieben, jedoch Profilausführung Boden-Wand.

Beschreibung wie vor, jedoch ein Schenkel als Wandanschluss für aufgehendes Bauteil.

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. …

Zulage für Unterfütterung der Fugenprofile mit EP-Mörtel.

… mtr						EP … €/mtr					GP … €

Pos. …

Verbleibende Aussparung beidseitig des Fugenprofils mit EP-Mörtel verfüllen, inkl. fachgerechtem Anschluss an das Fugenprofil (keine gesonderte Anschlussfuge mehr notwendig!).

Die Verfüllung erfolgt bis ca. 5 mm unter OK-FFB, das Anarbeiten der Beschichtung erfolgt bauseits zu einem späteren Zeitpunkt.

Aussparungsgröße max.: 220*40 mm (B*T)

… mtr						EP … €/mtr					GP … €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Aufkantung h=50 mm.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Aufkantung h=150 mm.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück waag- bzw. senkrecht.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Profilwechsel Boden-Boden zu Boden-Wand.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €